2022年全国职业院校技能大赛

高职组

“金属冶炼与设备检修”赛项

氧气顶底复吹转炉炼钢

竞

赛

赛

卷

十

一、正常炉次

装入量140吨，氧压恒定为0.9MPa，氧流量已设为恒定480m3/min；

废钢不考虑成分变化。考生按给定原料条件及指定的钢种要求完成一炉Q235钢的冶炼。

表1 铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.73 | 0.77 | 0.6 | 0.13 | 0.015 | 1305 |

表2  成品钢成分控制

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.15-0.17 | 0.17-0.23 | 0.47-0.53 | ≤0.035 | ≤0.045 |  |
| 目标值 | 0.16 | 0.2 | 0.5 | ≤0.035 | ≤0.045 |  |
| 终点控制 | 0.08 |  |  | ≤0.025 | ≤0.035 | 1660±10 |

表3 成品钢判废条件

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.20 | 0.35 | 0.70 | 0.04 |

二、异常炉次（Q460）

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) | 冶炼钢种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |  |
| 4.72 | 0.18 | 0.25 | 0.12 | 0.016 | 1325 | Q460 |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数

据和时间完成，其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成，操作

得分视效果给予评分。

操作要求：1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后，矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

原料配比：

| 铁水量t | 轻废钢t | 重废钢t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

造渣材料数量：

|  | 石灰kg | 白云石kg | 镁球kg | 铁矿石kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2000 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  |  |  | 700 |
| 第三批料 |  |  |  | 700 |

操作要求：

| 吹炼时间 | 枪位mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 2200 | --- |
| 15秒 | 2000 | 加入第一批料 |
| 3分30秒 | 1900 | 加入第二批料 |
| 4分0秒 | 1900 | 加入第三批料 |
| 4分1秒起根据炉况自行操作 |  |  |

三、工艺操作自选炉次

按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉20MnSi 钢的冶炼。终点碳含量由考生自行确定，但每用碳粉增加1个碳扣3分。

表1 铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.52 | 0.33 | 0.3 | 0.08 | 0.016 | 1338 |

表2  成品钢成分控制

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.17-0.23 | 0.40-0.70 | 1.3-1.7 | ≤0.040 |  |  |
| 目标值 | 0.20 | 0.55 | 1.4 | ≤0.030 | ≤0.030 |  |
| 终点控制 |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.025 | 1660±10 |

表3 成品钢判废条件

| 不在这个范围判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.14-0.25 | 0.35-0.75 | 1.3-1.7 | ≤0.040 |