2022年全国职业院校技能大赛

高职组

“金属冶炼与设备检修”赛项

氧气顶底复吹转炉炼钢

竞

赛

赛

卷

三

一、正常炉次

装入量140吨，氧压恒定为0.9MPa，氧流量已设为恒定480m3/min；

废钢不考虑成分变化。考生按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉45钢的冶炼。

表1 铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 4.5 | 0.75 | 0.60 | 0.10 | 0.017 | 1360 |

表2  成品钢成分及温度控制

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.40-0.50 | 0.17-0.37 | 0.50-0.80 | ≤0.035 | ≤0.035 |  |
| 目标值 | 0.45 | 0.27 | 0.65 | ≤0.020 | ≤0.035 |  |
| 终点控制 | 0.15 |  |  | ≤0.020 | ≤0.035 | 1645±10 |

表3 成品钢判废标准

| 超这个上限判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.50 | 0.37 | 0.8 | 0.035 |

二、异常炉次（Q460）

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度(℃) | 冶炼钢种 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |  |
| 4.0 | 0.17 | 0.2 | 0.12 | 0.015 | 1340 | Q460 |

前半程的原料配比、加料操作、枪位操作软件系统会自动按下表中给定的数

据和时间完成，其它操作按正常流程进行。后半程选手根据炉况自行完成，操作

得分视效果给予评分。

操作要求：1）每次枪位调整幅度不得大于 200mm；

2）进入吹炼中期以后，矿石的加入量每批不超过 800kg。

本炉冶炼不允许加入萤石。

原料配比：

| 铁水量t | 轻废钢t | 重废钢t |
| --- | --- | --- |
| 120 | 8 | 12 |

造渣材料数量：

|  | 石灰kg | 白云石kg | 镁球kg | 铁矿石kg |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一批料 | 2500 | 1000 | 800 | 2000 |
| 第二批料 |  | 0 | 0 | 600 |

操作要求：

| 吹炼时间 | 枪位mm | 加料 |
| --- | --- | --- |
| 开吹 | 1950 | --- |
| 15秒 | 1800 | 加入第一批料 |
| 3分35秒 | --- | 加入第二批料 |
| 4分6秒起根据炉况自行操作 |  |  |

三、工艺操作自选炉次

按给定原料条件和成品钢成分控制范围完成一炉SS400钢的冶炼。终点碳含量由考生自行确定，但每用碳粉增加1个碳扣3分。

表1 铁水条件

| 铁水成分 |  |  |  |  | 铁水温度（℃） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) |  |
| 3.9 | 0.19 | 0.2 | 0.08 | 0.016 | 1345 |

表2  成品钢成分控制

| 项目 | C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) | S(%) | 温度(℃) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 成分范围 | 0.15-0.17 | 0.17-0.23 | 0.67-0.73 | ≤0.045 | ≤0.050 |  |
| 目标值 | 0.16 | 0.2 | 0.7 | ≤0.025 | ≤0.045 |  |
| 终点控制 |  |  |  | ≤0.025 | ≤0.035 | 1670±10 |

表3 成品钢判废条件

| 不在这个范围判废 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| C(%) | Si(%) | Mn(%) | P(%) |
| 0.13-0.22 | 0.12-0.35 | 0.5-0.9 | ≤0.045 |