## 附件一：高职组“金属冶炼与设备检修”赛题样卷

2022年全国职业院校技能大赛

高职组

“金属冶炼与设备检修”赛项

铜火法冶炼

赛

题

样

卷

二

一、铜转炉冶炼赛题

请考生按给定原料条件完成冶炼。

| 类型 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料/已知条件 | 标准分数 | 100分 |  |
|  | 转炉规格 | 200.00t |  |
|  | 冰铜品位 | 54% |  |
|  | 冰铜量 | 200t |  |
|  | 物料信息 | 1、A冷铜：铜含量95%；冷铜价格1000； 2、A锢铍：Cu含量45%，Fe含量20%，S含量3.5%，Si含量2.5%；锢铍价格1200； 3、A溶剂：SiO2含量84%，溶剂价格500； |  |
| 操作控制要求 | 风量区间 | ≤35000m3/h |  |
| 终点成分控制要求 | 渣中铁硅比 | 2.0--2.2 |  |
|  | 目标产量 | 200t |  |
|  | 粗铜品位区间 | >98.5% |  |

二、铜阳极炉冶炼赛题

请考生按给定原料条件完成冶炼。

| 类型 | 项目 | 要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 原料/已知条件 | 标准分数 | 100分 |  |
|  | 粗铜规格 | 300t |  |
|  | 粗铜量 | 300t |  |
|  | 初始粗铜温度 | 1155℃ |  |
|  | 物料信息 | 1.粗铜A:铜含量:98.1%;氧含量:0.03%;硫含量:0.3%;铅含量:0.15%;砷含量:0.2%;价格:1000.00;杂质含量:1.22%; 2.石灰A:碳酸钙含量:98%;价格:1000;杂质含量:2%; 3.石英A:二氧化硅含量:86%;价格:1000;杂质含量:14%; 4.天然气A:甲烷含量:100.00;价格:1000.00; 5.氧气A:氧气含量:100.00;价格:1000.00; 6.氮气A:氮气含量:100.00;价格:1000.00; |  |
| 终点成分控制要求 | 目标含量 | >99.10% |  |
|  | 目标出铜温度 | 1200.00℃ |  |